# 郎特科技COB LED封装的规格书

COB 封装形式的面光源又称COB光源，COB光源在室内LED灯具中的应用主要有LED 射灯、LED筒灯和LED天花灯。

极限参数(温度=25℃) 具体见表1。

表1极限参数

| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 数值Rating | 单位Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率Power Dissipation | PD | 5 | W |
| 正向输入电流Continuous Forward Current | IFMAX | 500 | mA |
| 顺向脉冲电流Peak Forward Current | IF(Peak) | 350 | mA |

| 参数名称Paraneler | 符号Symbol | 数值Rating | 单位Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 结点温度LED Junction Temperature | T₁ | 105 | ℃ |
| 工作温度Operating Temperature | TopR | -30～+80℃ |  |
| 高压测试HIPOT Test |  | DC:500V TestTime=3s current<5m |  |
| 抗静电能力ESD Sensitivity | ESD | 2000V HBM |  |
| 储存温度Starage Temperature | Tstg | 18～+30℃ |  |
| 手工焊接温度Marual Solding Temperature | TsoL. | 260±20℃,3~5s |  |

# 2)光电参数(温度=25℃)具体见表。

# 表光电参数(7)

| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 条件Condition | 最小值 Min. | 平均值 Typ. | 最大值 Max | 单位 Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光强度Luminous Fux | φ | IF=300mA | 450 | 一 | 500 | lm |
| 发光效率Luminous Efficiency |  | IF=300mA | 100 |  | 110 | lm/W |
| 色温Color Temperature | CCT | IF=300mA | 2300 | 2400 | 2500 | K |
| 正向压降Forward Voltage | VF | IF=300mA | 15 | 16 | 18 | V |
| 热阻Thermal Resistance | Rj-B | IF=300mA | 一 | 1.6 | 一 | ℃/W |
| 视角度View Angle | 2θ 1/2 | IF=300mA | 一 | 140 | 一 | deg |

3)COB    LED封装的外形与封装尺寸 具体见图。

(a)5W  COB  LED封装的外形与封装尺寸

COB×13                                                  COB×19                                                           COB×28

(b)COB   LED封装的外形与封装尺寸

图 COB LED封装的外形与封装尺寸